Приложение № 1

к Заявке на размещение муниципального заказа

путем запроса котировок цен

**Требования, предъявляемые к материалу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование материала | Характеристики материала | | | | | | | Единица измер. | Кол-во |
| **1.Пастообразные опакеры для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * Al2C3 * K2O * Na2O * SiO2 * ZrO2 * Glycole * Добавки (TiO2; P2O5; CeO2; CaO; BaO; B2O3) * Пигменты | | | В процентах по массе:   * 8.0-12.0 * 5.0-10.0 * 2.0-6.0 * 30.0-40.0 * 15.0-40.0 * 25.0 * 0.0-25.0 | | | штук | 17 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Превосходная стабильность и непревзойденная маскирующая способность даже при нанесении тонким слоем. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Шприц-тюбик по 3гр.  Цвета: 120; 230; 310; 430; 440; 520; 530 – каждого цвета по 1 шт.  Цвета: 130; 140; 210; 220; 410 – каждого цвета по 2 шт. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года.Герметичная упаковка.Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **2.Глазурь для керамической массы массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * K2O * Na2O * Li2O * CaO * Al2O3 * F * Сложение агентов (SrO; CeO2; ZnO; ZrO2; TiO2) * Glycole * Пигменты | | | | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 7.0-13.0 * 4.0-12.0 * 0.0-4.0 * 0.0-5.0 * 8.0-15.0 * 0.0-2.5 * 30.0-40.0 * 10.0-25.0 | упаковка | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Придаёт естественный блеск реставрации | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Набор:  Шприц-тюбик глазури – 3 гр.,  Жидкость для глазури – 15 мл. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **3.Глазурь для керамической массы массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * K2O * Na2O * Li2O * CaO * Al2O3 * F * Сложение агентов (SrO; CeO2; ZnO; ZrO2; TiO2) * Glycole * Пигменты | | | | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 7.0-13.0 * 4.0-12.0 * 0.0-4.0 * 0.0-5.0 * 8.0-15.0 * 0.0-2.5 * 30.0-40.0 * 10.0-25.0 | штук | 1 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Придаёт естественный блеск реставрации | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Шприц-тюбик глазури – 3 гр., | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **4.Дентин для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | | | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | штук | 7 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Основа. Придаёт характерные оптические свойства, такие как полупрозрачность, яркость и рассеивание света. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 100гр.  Цвета: 130; 140; 210; 220; 310; 410; 510 – каждого цвета по 1 шт. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **5.Дентин для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | | | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | штук | 10 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Основа. Придаёт характерные оптические свойства, такие как полупрозрачность, яркость и рассеивание света. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 20 гр.  Цвета: 120; 230; 240; 320; 330; 420; 430; 440; 520; 530 – каждого цвета по 1 шт. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **6.Транспорент для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | | | штук | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Для создания оттенков прозрачных областей, особенно в режущей трети керамической реставрации. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 20 гр.  Цвет N (нейтральный) | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| 7**.Транспорент для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | | | | штук | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Для создания оттенков прозрачных областей, особенно в режущей трети керамической реставрации. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 20 гр.  Цвет S2 – 1 баночка;  Цвет S3 – 1 баночка. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **8.Импульс масса эффект для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Состав:   * SiO2 * Al2O3 * Na2O * K2O * CaO * P2O5 * F * Сложение агентов (SrO; B2O3; Li2O; CeO2; BaO; ZnO; TiO2; ZrO2) * Пигменты | В процентах по массе:   * 50.0-65.0 * 8.0-20.0 * 4.0-12.0 * 7.0-13.0 * 0.1-6.0 * 0.0-5.0 * 0.1-30 * 0.0-3.0 | | | | | штук | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Для создания эффекта естественных зубов. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Порошок в пластмассовой баночке по 20 гр.  Цвет №1 | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **9.Модели-ровочная жидкость MEDIUM\* для керамической массы IPS d.SIGN.\*** | Качествен-ные характе-ристики | Для разведения керамической массы. Обеспечивает высокую эластичность и прочность материала. | | | | | | штук | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Устойчива к высыханию, предназначен для послойного нанесения керамической массы. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Пластмассовая бутылочка ёмкостью 250 мл. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **10.Кристаллы Ceramco - 3 Medium\*** | Качествен-ные характе-ристики | Для использования в изготовлении металлокерамических протезов. | | | | | | шт. | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Для маскировки металлического каркаса. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Пластмассовая бутылочка по 10 гр. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |
| **11.Песок «Белэкт»\*** | Качествен-ные характе-ристики | 120/125 – 106 мкм зернистость №10. Для удаления паковочной массы и оксидной плёнки со сплавов с малым содержанием драгметаллов, обработки каркасов и создания механических ретенционных поверхностей перед обжигом. | | | | | | шт. | 2 |
| Функцио-нальные характе-ристики | Применяется в пескоструйных аппаратах для удаления паковочной массы, подготовки каркасов перед обжигом, удаления излишней керамической массы, а также для обработки поверхности кобальтохромовых сплавов. | | | | | |
| Требования к размерам, упаковке | Пластмассовая канистра по 5 кг. | | | | | |
| Требования к безопас-ности | Срок хранения при комнатной температуре 3 года. Герметичная упаковка. Материал рассчитан на использование при комнатной температуре 21-240С. | | | | | |

\* или эквивалент