| № п/п | Наименование товара (товарный знак) | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доски (необрезные, хвойных пород, 2 сорт) | Должны быть изготовлены из сосны, ели, пихты, лиственницы и кедра; Сорт пиломатериалов должен быть не выше 2; Параметр шероховатости поверхности должен быть не более 1250 мкм; Влажность пиломатериалов должна быть не более: 22 %; Допускаются сучки сросшиеся здоровые, пластевые и ребровые кромочные не более ½ ширины и в количестве не более 3 шт. на любом однометровом участке длины; Древесина, окружающая табачные сучки, не должна иметь признаков гнили; Допускаются пластевые, кромочные, пластевые сквозные не глубокие и глубокие трещины не более 1/3 длины, торцевые трещины допускаются на одном торце длиной не более 1/3 ширины пиломатериала; Допускаются пороки древесины: наклон волокон, крень, кармашки (не более 4) сердцевина и двойная сердцевина. Прорость односторонняя допускается в долях, не более 1/5 соответствующей стороны, и длиной 1/10 длины пиломатериала; Рак допускается на протяжении 1/3 длины, но не более 1 м; Грибные поражения, заболонные грибные окрасы и плесень допускаются в виде пятен и полос, глубокие допускаются общей площадью не более 20 % от общей площади пиломатериала; Допускается не более 2 червоточин на любом однометровом участке пиломатериала; Допускается тупой обзол размером не более 1/6 ширины соответствующей стороны; Риски, волнистость, вырывы глубиной не более 3 мм; Покоробленность поперечная, не более 0,2%, продольная не более 1 %. |
| 2 | Обивка внутренняя и наружная | Древесина хвойных и лиственных пород, тип 0-1; 0-2; 0-3; Ширина (без гребня), мм: от 70 до 90; Толщина, мм. Не менее: 16; Сучки размером не более ½ долей стороны; Трещины не сквозные суммарной длиной не более 1/3; Грибные ядовитые пятна, заболонные грибные и химические окрасы, побурение, ложное ядро, засмолок на лицевой стороне под прозрачное покрытие не допускается, под не прозрачное покрытие и на не лицевой стороне не ограничиваются; Кармашки и червоточины на лицевой на лицевой стороне под прозрачное покрытие не допускаются, под не прозрачное покрытие или на не лицевой не допускаются шириной (диаметром) более 8 мм; Вырыв, выхват, запил, вмятина, оскол, задир, выщербина не допускаются глубиной более 5 мм; Гнили, острый обзол, пасынок, прорость, рак, сквозные трещины, бахрома не допускаются. Влажность древесины должна быть не более 15+/-3%; |
| 3 | Саморез | Тип: должны быть самонарезающие Головка: должна быть потайная; Тип конца: конец должен быть заостренный; Длина не менее, мм: 35 Номинальный диаметр резьбы, 5 Шаг резьбы, мм, не более 2,0 Диаметр головки, мм: 9,2 Высота головки, мм: 2,50 Диаметр крестообразного шлица, мм, не более: 4,5 Глубина крестообразного шлица, мм, не более: 2,05 Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц, мм: от 1,8 до 2,3 Недовод резьбы, мм, не более: 1,0 Тип стали шурупа: должны быть изготовлены из углеродистой или коррозионностойкой стали - углерода-не менее 0,05 и не более 0,21 -марганца – не менее 0,25 и не более 2,0 -кремния- не менее 0,03 и не более 0,8 |
| 4 | Профнастил НС -35 | Профнастил НС – 35 должен изготавливаться из холоднокатанной оцинкованной стали толщиной не менее 0,55 мм. Габаритная ширина, не менее, мм 1060 Полезная ширина, не менее, мм 1000 Высота профиля профнастила, не менее, мм 35 |
| 5 | Оцинкованная сталь | Толщина оцинкованной стали, мм, не менее: 0,5 Класс оцинкованной стали в зависимости от толщины покрытия: П, 1,2. Масса 1 м2 слоя покрытия, нанесенного с двух сторон, г, не менее 142,5 Толщина покрытия, не менее, мкм 10 Уменьшенная разнотолщинность Цинкового покрытия УР должна быть, не более: 16 мкм |