**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Кол-во | Единица измерения | Характеристика | Качество продукции |
| Бумага для офисной техники | 246 | Пач. | Формат А4, 500 листов пачка; категория качества – В+; толщина *не менее* 104 микрон; плотность *не менее* 80 г/кв.м; яркость *не менее* 94%; жесткость, машинное направление *не менее* 10мм/15-155; жесткость, поперечное направление *не менее* 10мм/15 – 65; шероховатость *не более* 225 бендтсен; непрозрачность *не менее* – 96%; белизна по CIE – *не менее* 153.  Отбелка целлюлозы без применения элементарного хлора | Наличие сертификата качества  на все виды поставленного товара Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы предоставляются Покупателю при заключении контракта или передаче товара. |