СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| I. Натурное исследование |  |
| 1.1. Исходные данные |  |
| 1.2. Техническое задание на выполнение работ по технической диагностике несущих и ограждающих строительных конструкций здания |  |
| 1.3. Краткое описание объекта обследования |  |
| 1.4. Результаты визуального обследования несущих и ограждающих строительных конструкций здания |  |
| 1.5. Оценка технического состояния несущих и ограждающих обследуемых строительных конструкций |  |
| 1.6. Рекомендации |  |
| 1.7. Библиографический список |  |
| Приложение 1. Фотофиксация |  |
| Приложение 2. Чертежи |  |

1. Натурное исследование

1.1. Исходные данные

На основании муниципального контракта №2 между муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей – Ивановским городским Дворцом детского и юношеского творчества (ДДЮТ) в лице директора Колчевой О.В. и ООО «АрхСтиль» г. Иваново, выполнено обследование строительных конструкций фасада здания для капитального ремонта фасада объекта культурного наследия «Дом инженерно-технических работников, ныне городской дворец пионеров», расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Батурина, д. 12/5.

Цель обследования: определение состояния строительных конструкций фасадов здания для их капитального ремонта.

Техническое обследование проводилось сотрудниками ООО "АрхСтиль" в октябре-ноябре 2011 г.

1.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по технической диагностике несущих и ограждающих строительных конструкций здания

Общее и детальное обследование ограждающих строительных конструкций фасадов здания проведено с целью:

  - сбора информации, необходимой для выполнения качественной оценки технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций;

  - выявления строительных конструкций, для которых необходимо проведение дополнительных инструментальных обследований;

  - разработки мероприятий для обеспечения возможности дальнейшей безопасности эксплуатации (в случае необходимости);

  - разработки рекомендаций для выполнения ремонтно-восстановительных работ строительных конструкций фасадов здания.

В ходе обследования выполнены следующие виды работ:

  - ознакомление с существующей технической документацией;

  - ознакомление с объектом технической диагностики;

  - замеры основных элементов обследуемых несущих и ограждающих строительных конструкций здания;

  - общее и детальное обследование несущих и ограждающих конструкций фасадов здания;

  - оценка технического состояния обследуемых конструкций;

  - разработаны мероприятия для выполнения ремонтно-восстановительных работ с целью обеспечения возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

Для натурного освидетельствования и выполнения обмерочных работ основных конструктивных элементов использовались следующие инструменты и принадлежности:

  - стальная рулетка длиной 3 м и 15 м;

  - штангенциркуль точностью 0,1 мм;

  - стальная линейка длиной 500 мм;

  - лазерный дальномер «Leica DISTO-А5»

  - фотоаппарат;

  - слесарный инструмент.

1.2.1. Цель проведения и планируемые конечные результаты:

  - оценка технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций здания;

  - разработка технически обоснованных инженерных мероприятий по обеспечению возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

1.2.2. Характер и объем работ:

    - общее и детальное обследование конструкций фасадов здания;

    - оценка технического состояния строительных конструкций по результатам натурного обследования;

    - разработка рекомендаций по обеспечению возможности дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

1.2.3. Технические и другие требования к выполнению работ

Обследованию подвергались:

  - наружные стены;

  - цоколь;

  - отмостка;

  - декоративные элементы фасада.

Комплексные научные исследования должны продолжаться в течение всего времени реставрации памятника в связи с тем, что исследование памятника и принятие соответствующих проектных решений производятся как до начала, так и в процессе производства ремонтных работ.

1.3. Краткое описание объекта обследования

Согласно представленной заказчиком документации здание №12/5 по ул. Батурина в г. Иваново является выявленным объектом культурного наследия (распоряжение Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области от 18.06.2009 г. №70). Время постройки здания 1927-1928 г.г. Автор проекта В.А. Веснин.

В настоящее время здание используется как учреждение дополнительного образования детей.

Историко-архитектурное описание здания см. п. «Историческая справка».

Здание представляет собой 2х − этажное кирпичное здание Г-образной формы в плане с холодным чердаком. Под зданием предусмотрены подвальные помещения. Со второго этажа здания со стороны пер. Пограничный предусмотрен запасной выход, с первого этажа здания предусмотрено два выхода наружу.

На основании технического задания на проектирование обследованию подлежали наружные ограждающие конструкции здания (фасады).

Класс ответственности по функциональной пожарной опасности Ф 4.1.

Степень огнестойкости III.

Сведения о первоначальной планировке (архивные документы) здания отсутствуют.

Наружные несущие стены выполнены из керамического кирпича. Наружные стены оштукатурены и окрашены.

Цоколь выполнен из кирпича керамического, оштукатурен и окрашен, местами отделам плиткой.

Оконные блоки деревянные рамы, частично пластиковые стеклопакеты.

Водоотвод с кровли предусмотрен наружный неорганизованный: водоприемные воронки и водосточные трубы не предусмотрены.

Крыша стропильная, деревянная. Кровля металлическая из кровельного железа.

Здание оборудовано централизованной канализацией, водопроводом. Отопление предусмотрено от центральных городских сетей.

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ визуального ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

Согласно технического задания на проектирование обследованию подлежали ограждающие конструкции, балконы и башня жилого дома, расположенного по ул. Мархлевского, д. 34/45.

Фасады здания оштукатурены и окрашены. При обследовании на торцевом фасаде здания обнаружена сквозная трещина начинающаяся от карниза и идущая до верха окна подвального помещения (см. фото 7). Ширина раскрытия трещины в карнизной части здания около 5÷8 мм и 1÷2 мм над окном помещения подвала.

Оштукатуренные и окрашенные поверхности фасадов здания имеют участки, где штукатурный и окрасочный слои отвалились, в основном такие расположены на дворовых фасадах (см. фото 8, 10, 12).

На выступающих участках фасадов здания (карнизе) декоративные элементы частично или полностью разрушены и на них частично отсутствует покрытие из листовой стали.

На фасадах здания со стороны дворовой части водосток с крыши неорганизованный с результате чего участки стен в цокольной части здания находятся в увлажненном состоянии (см. фото 4-6, 10) о чем свидетельствует разрушающийся штукатурный, окрасочные слои и зеленая растительность (мох).

В результате натурных исследований на фасадах здания было выявлено, что часть оконных проемов здания (со стороны пер. Пограничный и со стороны дворового фасада в лестничной клетке) заложена кирпичной кладкой (см. фото 21), что не соответствует историческому облику здания.

По периметру здания расположены приямки. Кирпичные стенки  приямков, выполненные из керамического кирпича толщиной 400 мм с отделкой, находятся в неудовлетворительном состоянии вследствие разрушения либо отсутствия штукатурного слоя, выветривания  кирпичной кладки на глубину до 100 ÷ 120 мм (см. фото 13-15).

Деревянные оконные и дверные блоки имеют мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, рассохшиеся створки, щели в притворах, отпадение окрасочного слоя. Оконные и дверные блоки замененные без согласования с Департаментом культуры и культурного наследия не соответствуют историческому облику здания и требуют замены либо декорирования накладками (см. чертежи приложения).

Балкон, расположенный на 2 этаже на фасаде здания по пер. Пограничный, имеет дефекты в виде отслоения окрасочного и штукатурного слоя, разрушения декоративных кронштейнов под балконом, отсутствия окрасочного слоя металлической эвакуационной лестницы (см. фото 18).

Козырек над оранжереей имеет следы систематических промочек атмосферными осадками вследствие неудовлетворительного состояния кровельного покрытия.

По фасадам здания выполнена асфальтовая отмостка. При натурном обследовании обнаружены трещины, ненормированные зеленые насаждения. Местами отмостка отсутствует (см. фото 19).

1.5. Оценка технического состояния

несущих и ограждающих обследуемых

строительных конструкций

На основании обмеров, детального визуального обследования здания установлено следующее:

- Наружные стены и цоколь здания по всем фасадам имеют дефекты и повреждения в виде трещин, участков со следами продуктов коррозии от систематического переувлажнения со стороны кровли, свидетельствующие о снижении долговечности. Общее состояние стен работоспособное.

- Балкон и эвакуационная лестница имеют дефекты и повреждения в виде разрушения штукатурного и окрасочного слоев, разрушения декоративных элементов балкона, отсутствия окрасочного слоя металлических элементов лестницы. Состояние балкона и лестницы работоспособное.

- Оконные блоки и дверные полотна имеют дефекты и повреждения, заключающиеся в рассыхании и гниении деревянных коробок, отслоении окрасочного слоя. Оконные блоки требуют замены.

- Кирпичные стены приямков имеют дефекты в виде разрушения кирпичной кладки и раствора, разрушения штукатурки и отслоения окрасочного слоя.

- Разрушенная отмостка приводит к намоканию кирпичных фундаментов и их разрушению. Состояние ограниченно работоспособное.

1.6. Рекомендации

- Привести фасад в соответствии с паспортом отделки фасадов: восстановить заложенные оконные проемы, восстановить штукатурный и окрасочные слои фасадов, восстановить декоративные элементы (лепнину) фасадов.

- Перед началом ремонтных работ сбить слабо держащиеся участки штукатурного слоя на фасадах здания.

- Восстановить разрушенные штукатурные и окрасочные слои цоколя здания.

- Выполнить ремонт стенок приямков: восстановить разрушенные кирпичные стенки методом выченки, восстановить штукатурный и окрасочные слои.

- Заменить оконные блоки согласно паспорта отделки фасадов, выполнить замену металлических отливов на окнах и ремонт штукатурного слоя откосов.

- Удалить следы протечек, вызванных неудовлетворительным состоянием кровли с поверхности кирпичных стен.

- Зачеканить трещины в кирпичной кладке стен на фасадах здания цементно-песчаным раствором методом инъекции с предварительной расшивкой трещины. Для наблюдения за динамикой раскрытия трещин на кладку стен установить цементные маяки с указанием даты установки.

- Выполнить покраску металлической эвакуационной лестницы со второго этажа здания.

- Установить козырек над запасным выходом со стороны двора и заменить деревянный  навес над приямком со стороны дворового фасада.

- Заменить металлические обделки на фасадах здания (декоративном карнизе, парапете) на стальные оцинкованные листы с полимерным покрытием.

- Восстановить организованную систему водоотвода с кровли (воронки, желоба).

- Выполнить ремонт асфальтового покрытия отмостки по периметру здания.

- Удалить ненормированную растительность по периметру здания.

- Заменить существующее покрытие кровли козырька над оранжереей на стальные оцинкованные листы с полимерным покрытием.

1.7. Библиографический список

- СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1988. - 192 с.

- СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции /Госстрой РФ. – М,: Стройиздат, 1996.

- ГОСТ Р 53778-2010. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП. 2003.

- ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения. – М.: Госкомархитектуры, 1988.

- Рекомендации по усилению каменных конструкций зданий и сооружений / ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко.- М.: Стройиздат, 1984.- 36с.

ПРИЛОЖЕНИЕ  1.

Фотофиксация

Фото 1. Фасад по ул. Батурина и пер. Пограничный

Фото 2. Фрагмент фасада по пер. Пограничный

Фото 3. Фрагмент фасада по пер. Пограницный

Фото 4. Фрагмент дворового фасада

Фото 5. Фрагмент дворового фасада

Фото 6. Фрагмент дворового фасада

Фото 7. Трещина на боковом фасаде здания

Фото 8. Отсутствие системы водостока

Фото 9. Деревянный навес над приямком

Фото 10. Участки систематического увлажнения кладки

Фото 11.  Отсутствие штукатурки стенок лестницы

Фото 12.  Приямок вдоль стены здания

Фото 13.  Разрушение кирпича и штукатурного слоя стен приямка

Фото 14. Упавший столб ограждения приямка

Фото 15. Разрушение кладки и растворы стен приямка

Фото 16. Разрушение отделки козырька над оранжереей

Фото 17. Ненормированная растительность

Фото 18. Разрушение штукатурки, декоративного элемента

Фото 19. Отсутствие отмостки, растительность

Фото 20. Отделка цоколя керамической плиткой

Фото 21. Заложенное окно лестничной клетки

Фото 22. Разрушение штукатурки откосов