Технические характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| № п.п | Наименование товара, используемого при выполнении работ | Требуемые показатели товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перегородка из алюминиевого сплава сборно-разборная с остеклением | Детали конструкций, за исключением вкладышей, должны иметь анодно-окисное или лакокрасочное защитно-декоративное покрытие. Цвет покрытия белый. Лакокрасочное покрытие должно соответствовать III классу. Толщина слоя - не менее 70 мкм. Шероховатость поверхностей профилей, выходящих на лицевую сторону изделий и подверженных механической обработке, должна быть мкм. Стекла и стеклопакеты должны иметь толщину стекол 5-6 мм, стеклопакетов 15-28 мм. Для несветопрозрачного заполнения каркаса следует применять: листы, изготавливаемые из алюминия марок АМг2 или АМц прессованные профили постоянного сечения из алюминиевого сплава АД3. Допускается применять другие материалы толщиной 5-6 мм из числа разрешенных органами государственного санитарного надзора, изготовленными в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке. |
| 2 | Потолок подвесной типа «Армстронг» | Максимальный прогиб составляет 2 мм при температуре до 32 град при относительной влажности 90% , светоотражение до 92%, акустика с подавлением звука до 39 дБ. Состав: минеральные волокна. Плиты белые. Размер плиты : 600*600 мм |
| 3 | Светильник для подвесного потолка | Встраиваемые светильники TLС418-1 с зеркальной экранирующей решеткой. Степень защиты не ниже IP20. Применяются лампы с цоколем Т8. Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, растр-зеркальный анодированный алюминий. |
| 4 | Лампа люминисцентная | Тип лампы: T26; T8; T8;TL-D - Мощность (Вт): 18 - Напряжение (В): 57 - Ток (А): 0.370 - Цоколь: G13 - Длина (мм): 590 - Диаметр (мм): 25.78 - Цветовая температура (K): 6500 - Цвет: дневной Deluxe 865 - Световой поток (лм): 1300 - Средний срок службы (ч): 20000 |
| 5 | Труба ПВХ | 3-го класса опасности, группы «трудногорючие», температура воспламенения материала труб — не ниже 300 °С. Диаметр, мм внешний - 16, внутренний - 10,7 Установочный диапазон температур, °С -5 ~ +60 Огнестойкость не поддерживает горения Цвет серый RAL 7035 Материал самозатухающая композиция ПВХ Уровень защиты не ниже IP 55 |
| 6 | Листы гипсокартонные: ГКЛ | Форма продольной кромки прямая, или утоненная, или полукруглая с лицевой стороны, или полукруглая и утоненная с лицевой стороны прямоугольная форма, отклонение от прямоугольности от 1 до 8 мм масса 1 кв.м.: не более 1,00х s (номинальная толщина листа) кг. длина от 2500 до 4000 мм, ширина 1200 мм, толщина от 12,5 до 16 мм разрушающая нагрузка продольных образцов при постоянном пролете (l = 350 мм): 404(40,4) или 360(36,0), или 322(32,2) Н (кгс) группа горючести Г1 группа воспламеняемости В3 группа токсичности Т1 |
| 7 | Декоративное покрытие | Мелкозернистое на латексной основе, размер зерна до 3 мм высокая адгезия к бетонным, гипсокартонным, кирпичным, оштукатуренным и др.минеральным поверхностям, образует «дышащее» покрытие, обладает высокой водостойкостью и прочностью. |
| 8 | Краска водоэмульсионная | Особо прочная, белая, акриловая, водостойкая. Технические характеристики: Плотность - 1,3 г/см3.Расход на однослойное покрытие-100-120 г/м2 Время высыхания при t=+20°С - 24 часа. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t=+20°С-не менее 12 часов. Разбавитель-вода |
| 9 | Краска Bindoplast или эквивалент | Внешний вид: белая, матовая. Высыхание: 1-2 часа при комнатной температуре. Расход: 1 литр на 6-12 м2 в зависимости от типа поверхности. Разбавляется водой |
| 10 | Плиты древесностружечные | Марка П1, трехслойные и многослойные, толщина 18- 20 мм |
| 11 | Листы гипсоволокнистые ГВЛВ | Группа горючести по -Г1, группа воспламеняемости -В1, группа дымообразующей способности по -Д1, группа токсичности по -Т. Влажность, % не более 1,0, плотность, кг/м³- не более 1250, Теплопроводность (при плотности от 1000 до 1200 кг/м³), Вт/м °С - от 0,22 до 0,36 , коэффициент теплоусвоения, Вт/м² °С - не более 6,2 |
| 12 | Блоки дверные | двупольные с полотном, наличниками из древесины, с наличием фурнитуры (замок, петли, ручка) |
| 13 | Шкаф | Пульт управления навесной (600*600*350), металлический , белый, с замком |
| 14 | Автоматические выключатели | Номинальное напряжение частотой 50 Гц,- В230/400. Номинальная отключающая способность, А-4 500. Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя – В; С . Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее -20 000. Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее -6 000. |
| 15 | Розетка штепсельная | Утопленного типа при скрытой проводке. |
| 16 | Розетка | Штепсельная со скрытой установкой, с защитными шторками |
| 17 | Звездное небо | Световая пушка и пучок из 100 оптоволоконных нитей диаметром 1 мм со светорассеивающими насадками, состоящая из 25 нитей по 2 м, 25 нитей по 3 м., 25 нитей по 4 м., 25 нитей по 5м. Светофильтр 4-х цветный, мощность галогеновой лампы 20 Вт. |
| 18 | Грунтовка | Глубокого проникновения, цвет белый, плотность не более 1,04 г/см³ содержание активных компонентов не менее 6,5%. |
| 19 | Решетки жалюзийные | Решетки изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм., горизонтальные, белые |
| 20 | Решетка радиаторная | Пластиковый экран, для закрытия приборов отопления. Размер 1500х700 мм |
| 21 | Стеклообои | Стеклообои Lincrusta (или эквивалент). Группа горючести Г1, воспламеняемости - В1, токсичность продуктов горения - не выше Т1 и дымообразующую способность - не выше Д1 |
| 22 | Ковролин | Средней плотности ворса, длина ворса от 10 до 20 мм (махровый ковер). Группа горючести Г1,группа воспламеняемости В3,группа токсичности Т1 |
| 23 | Краска Биндопласт | Нестекающая, с хорошей укрывистостью. Окрашенная поверхность хорошо моющаяся. Высший класс пожарной безопасности. |
| 24 | Пленка полиэтиленовая | Толщина 0,2-0,5 мм |
| 25 | Фольгоизол или эквивалент | Теплостойкость в течение 2 часов, 'C: +100 (Фольгоизол). Разрывная сила при растяжении, кгс, в зависимости от основы, не менее * на стеклохолсте: 40 (Фольгоизол); * на стеклоткани: 82 (Фольгоизол). Водонепроницаемость Фольгоизол ХФП при давлении 0,1 Мпа (1 кгс/см2) в течение 72 часов: абсолютная. |
| 26 | Плиты цементно-стружечные | Боковые поверхности и углы плиты должны быть ровными, без дефектов и механических повреждений. Отсутствие дефектов после длительного хранения. Толщина 10 мм, нешлифованные, вида ЦСП-1. |
| 27 | Плинтусы для полов | - Пластиковый напольный плинтус ПВХ с кабель каналом, ламинированный (с соединительными элементами) - Длина не менее 2,4 м - Ширина не менее 22мм - Высота от 38 до 55мм Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия с изделием должна быть не менее 2,5 Н/мм. Абсолютная деформация при вдавливании, не более 0,2 мм Изменение линейных размеров, %, не более 2 Прочность при растяжении, МПа, не менее 30 Стойкость к удару при температуре (23±2) °С: не допускается разрушение более 10 % испытанных образцов |
| 28 | Трубы напорные | - Из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружный диаметр 20мм, ударопрочные. |
| 29 | Трубы | Пропиленовые, армированные алюминием PN 25 (коэффициент линейного расширения 0,03 мм/мК), Диаметром 32, 50 мм |
| 30 | Выключатель | Одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |
| 31 | Соединительные элементы (тройники, угольники, муфты, опоры отводы) | Тройник полипропиленовый соединительный PP-R D20 PA14008P для соединения и разветвления полипропиленовых армированных и не армированных труб диаметром 20 мм. Технические характеристики: Область применения: для систем отопления и водоснабжения. Максимальная температура: +95°С, …+100. Уголок полипропиленовый соединительный PP-R 20 45° PA13508P для соединения полипропиленовых армированных и не армированных труб диаметром 20 мм. Технические характеристики: Область применения: для систем отопления и водоснабжения Максимальная температура: +95°С, …+100. Муфты- Американки д50мм ПП, д32 мм ПП, муфты белые- д50мм ПП, д32 мм ПП |
| 32 | Светильник точечный | R 50, белый Встраиваемый неповоротный светильник направленного света под зеркальную лампу накаливания |
| 33 | Блоки оконные ПВХ | Пластиковые окна должны отвечать следующим требованиям: профиль 5-ти камерный, толщина не менее 70мм, стекло — толщина 3мм, энергосберегающее 1К, стеклопакет — толщ. 32-40мм, 2-х камерный, фурнитура – регулируемая. класс передачи Г1- воздухопроницаемость оконного блока — 2,4 м3(ч.м2), класс воздухопроницаемости - А, изоляция воздушного шума транспортного потока — 31 дБА, класс звукоизоляции — В, сопротивление контрольной статистической нагрузки без разрушения, прочность сварных угловых соединений — без разрушений, безотказность оконных приборов — 20000 циклов «открывание-закрывание». |
| 34 | Доски подоконные из ПВХ | ПВХ белого цвета, толщина не менее 20 мм, монтаж по фактическим размерам |
| 35 | Изовер | ISOVER типа КТ-40 с невысокой плотностью 3-11кг/м3 и низкой теплопроводностью К – 0,041Вт/м °С, пожаробезопасный группы НГ, паропроницаемость 0,55 мг/(м•ч•Па) |
| 36 | ДСП | Ламинированная, термически стойкая, влагостойкая. Класс использования 33. |
| 37 | Умывальник | Умывальник «Тюльпан» овальный или полукруглый со скрытыми установочными поверхностями. Материал – фаянс или фарфор. Цвет – белый или кремовый. Умывальник с одним отверстием под смеситель и отверстием под перелив. Размер умывальника: длина, мм, от 585 до 600, ширина, мм, от 475 до 485, глубина, мм, от 205 до 220, высота – от 630 до 705 мм. В комплекте должны быть кронштейны, сифон, гибкие подводки. |
| 28 | Выключатель автоматический | Номинальный ток Iн=63 А |
|  |  | Рабочий ток Iр=40 А |
|  |  | Номинальная отключающая способность, >4000 А |
|  |  | Напряжение постоянного тока, <50 В/полюс |
|  |  | Степень защиты выключателя от проникновения внешних твердых предметов и от вредного воздействия в результате проникновения воды - выше IP 10 |
|  |  | Количество полюсов 3 |
|  |  | Электрическая износостойкость, не менее 5000 циклов |
|  |  | Механическая износостойкость, не менее 18000 циклов |
|  |  | Максимальное сечение присоединяемых проводов, не более 25 мм2 |
|  |  | Масса 1 полюса, <0,13 кг |
| 39 | Комплектная система КНАУФ или эквивалент | Должен быть полный комплект специально подобранных материалов, необходимых для создания перегородки с двухслойной обшивкой из гипсокартонных листов на одинарном металлическом каркасе. С теплозвукоизоляцией «УРСА» или эквивалент. Система должна иметь все необходимые сертификаты, гигиенические заключения, сертификаты пожарной безопасности, сертификат по виброакустике. Листы должны быть влагостойкие Длина от 2000 до 4000 с шагом 50 мм. Ширина 600;1200 мм. Толщина от 12,5 до 16,0 мм. По внешнему виду и точности изготовления – группы А или Б. Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более 8 мм. Разрушающая нагрузка для образцов продольных (поперечных) при постоянном пролете – от 322 (105)до 404 (126) Н. Разрушающая нагрузка для образцов продольных (поперечных) при переменном пролете – не менее 600 (180) Н. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсокартонных листах не должна превышать 370 Бк/кг. Гипсокартонные листы должны относиться к группе горючести Г1, к группе воспламеняемости В3, к группе дымообразующей способности Д1, к группе токсичности Т1. |
| 40 | Сантехнические перегородки с дверями и фурнитурой | Заполняющие панели ДСП с меламиновым покрытием толщиной 16 мм. Все срезы оклеены ПВХ кромкой либо закрыты в профиль. Несущий каркас анодированный, алюминиевый профиль. Дверной профиль оснащен уплотнителем. Фурнитура стандартная. Ножки стальные регулируемые по высоте. Общая высота 2000 мм, высота от пола 150мм, ширина двери 600 мм. |
| 41 | Смеситель для умывальника | Привинчивающийся керамический вентиль, поворотный трубкообразный излив с аэратором. Гибкая подводка холодной и горячей воды, хромированная поверхность. |
| 42 | Детская раковина | С одним отверстием под смеситель, размер 550х 380 мм, высота раковины 450мм, с сифоном под раковину цвет белый. |
| 43 | Унитаз-компакт «Детский» в сборе | Компакт «эконом – класса», размер не более 440х605х650 (h-общ), высота унитаза не более 335 мм, фаянсовый, с бачком непосредственно присоединённым, кнопочная арматура, цвет исполнения – белый. Сиденье жесткое с металлическим креплением. |
| 44 | Фанера клееная обрезная | Размер листа:1.5-1,6х1.5-1,6; Мм. Толщина 3-4; мм. Листов в 1 м3 >140. Листов в 1 пачке <150 IIx/IIIx. |
| 45 | Шпатлевка ФУГА (FUGADOL) или эквивалент | Специальный гипсовый материал для заполнения и отделки стыков гипсокартонного материала и придающий гипсокартонным поверхностям ровный и цельный вид. Расход на 1 кв. м. при заделке швов ГКЛ и ГВЛ 0,2-0,6 кг Толщина слоя от 0,5 мм |
| 46 | Рольставни | Профиль RH c электроприводом, цвет - белый |
| 47 | Прокладки уплотнительные | Пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800*50*50 мм |
| 48 | Металлочерепица «Монтеррей» | Габаритная ширина листа металлочерепицы мп монтеррей 1180 мм, полезная ширина листа 1100 мм, высота профиля 39 мм, шаг волны 350 мм., цвет- бордовый. |
| 49 | Стальной гнутый профиль | Из холоднокатанной из оцинкованной стали, толщиной 0,5-0,55 мм, |
| 50 | Планка конька | Конек плоский цвет – бордовый из окрашенной оцинкованной стали 0,5 мм. |
| 51 | Планки | Карнизная, верхняя ендовы, нижняя ендовы, торцевая, примыкания- цвет – бордовый. Из окрашенной оцинкованной стали 0,5 мм. |
| 52 | Робибант или эквивалент | ПСУЛ самоклеящаяся эластичная пенополиуретановая лента, пропитанная специальным составом. цвет - серый. |
| 53 | Вспененный каучук | Слабогорючий, самозатухающий, не распространяющий пламени группы Г1, сопротивление влиянию погодных условий: хорошее, цвет- черный, запах - нейтральный |
| 54 | Краска Армофиниш или эквивалент | Рабочий температурный режим от -60 ºС до +120 ºС. Должна быть устойчива к агрессивным средам, не смывается щелочными растворами и водой. Грязь должна с поверхности смывается водой. Теплоизоляционное покрытие легко ремонтировать. |
| 55 | Энергофлекс или эквивалент | Диапазон рабочих температур, °С - от -40 до +100 , стойкость к агрессивным строительным материалам-стоек к цементу, бетону, гипсу, извести, не содержит фреона. Группа горючести Г2 |
| 56 | Олифа комбинированная | Олифа комбинированная из высыхающих масел, второго или первого сорта. Назначение: олифа комбинированная должна предназначаться для производства красок масляных, готовых к применению для производства и разведения красок масляных густотертых, а также для пропитки деревянных поверхностей и штукатурки перед окраской их масляной краской. Цвет по йодометрической шкале, мг йода, не темнее 800. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+0,5)0ºС,с, 20-60. Кислотное число, не более, мг КОН– 10. Массовая доля пленкообразующего вещества, % 70±2 Прозрачность – полная. Время высыхания до степени 3, ч, не более 24 |
| 57 | Вспененный полиэтилен | Диапазон рабочих температур, ºС от -40°С до +95 ºС . Теплопроводность λ ,Вт/(м*ºC) -при 0 ºС < 0,035, при 10 ºС < 0,037, при 50 ºС < 0,045. Группа горючести Г 1. Плотность, кг/м³ - от 25до 40. Экологическая безопасность - не содержат хлорфторуглеводородов. Срок службы, лет – 20-25 |
| 58 | Блок | Дверной металлический выполняются из стального гнутого дверного профиля, усиленного профиля. |
| 59 | Кабель | До 35 квт с изоляцией, трехжильный |
| 60 | Линолеум | Коммерческий , с покрытием с повышенной износостойкостью на теплозвукоизолирующей подоснове. Основные характеристики коммерческого линолеума: толщина до 5 мм защитный слой 0,7-1,0 мм ширина рулона 2-4 м вес 2,8-3,2 кг/м² остаточная деформация не более 0,02-0,10 мм гибкость: не должно быть трещин при обхвате стержня диаметром 10-40 мм звукопоглощение 6-10 Дб |
| 61 | Материал для изоляции трубопроводов | Минераловатный на битумном связующем |